## Slide 1
Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation
容量退化前的电池循环寿命预测

## Slide 2
数据集：在快速充电条件不同，放电条件相同(4 C到2.0 V)，商用LFP/石墨电池在温度控制的环境室(30°C)中循环，生成了一个数据集，捕捉了广泛的循环寿命，从大约150到2300次(平均循环寿命为806，标准偏差为377)。
早期模型的建立：
通过使用基于特征的方法来建立早期预测模型，在本文中，原始数据的线性或非线性转换的特征被生成并用于正则化的线性框架(弹性网)中，最后的模型使用提出的特征子集的线性组合来预测循环寿命的对数。

## Slide 3
基于ΔQ100-10(V)的特征具有很高的预测能力，选用了第100和第10个周期，即ΔQ100-10(V)，计算捕获两个周期之间电压曲线的变化。在ΔQ100-10(V)特征中的方差和周期寿命出现了一个清晰的趋势。
最终使用了：
(1)仅ΔQ100-10(V)的方差
(2)放电过程中获得的额外候选特征
(3)来自额外数据流(如温度和内阻)的特征来研究三个不同的模型

## Slide 4
在所有情况下，数据只取前100个周期。这三个模型，每个都有越来越多的候选特征，被选择来评估获取额外数据流的成本效益和预测精度的限制。
训练数据(41个单元)用于模型特征的选择和系数的设置，初级测试数据(43个单元)用于模型性能的评价。
在模型开发后生成的二次测试数据集(40个单元)上评估模型。
评估预测性能的两个指标:
以周期为单位的均方根误差(RMSE)
平均百分比误差。

## Slide 5
模型的性能评估：
测试集中的一个电池迅速达到80%的健康状态，并且与其他观察到的模式不匹配。括号中的主测试结果对应的是排除了该电池。

## Slide 6
还考虑了在周期数很低但精度要求不那么严格的情况下需要预测的情况，如排序/分级和包装设计应用。
开发了一个逻辑回归模型，将细胞分类为无论是“低寿命”组还是“高寿命”组，只使用前5个周期作为各种周期寿命阈值。
方差分类器”：只使用第四和第五周期之间的ΔQ(V)方差特征var(ΔQ5-4(V))，测试分类精度达到了88.8%
“完整分类器”：使用带有18个候选特征的正则化逻辑回归，测试分类准确率：95.1%
这种方法演示了ΔQ(V)的预测能力，即使只使用了最初几个周期的数据，而且更广泛地展示了我们为各种用例定制数据驱动模型的灵活性

## Slide 7
预测性能的合理性：
通常包含所有可用数据流特征的模型具有最低的误差，我们的预测能力主要来自基于电压曲线转换的特征。电压曲线的其他变换也可用于预测循环寿命;例如，完整模型同时选择ΔQ100-10(V)的最小值和方差。
早期（甚至在容量衰减开始之前）周期放电电压曲线的特征具有良好的预测性能。这种水平的准确性是通过从高速率放电电压曲线提取特征来实现的，而不是只从容量衰减曲线提取特征，并且不使用来自缓慢诊断周期的数据，也不假设细胞化学和降解机制的先验知识。